| RESUMEN ESPECIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAPEL CARTO OFFSET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORES TIPICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mar-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES | Unidades |  | GRAMAJE |  |  |  |  |  | METODOS |
|  |  |  | 56 | 60 | 70 | 75 | 90 |  | TAPPI |
| Peso Básico | g/m² | Rango | 56 ± 5 % | 60 ± 5 % | 70 ± 5 % | 75 ± 5 % | 90 ± 5 % |  | T 410 om-02 |
| Calibre | mm/100 | Rango | 7.5 ± 0.5 | 8.0 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 9.7 ± 0.7 | 11.7 ± 1 |  | T 411 om-97 |
| Humedad | % | Rango | 7.2 ± 0.5 | 7.2 ± 0.5 | 7.2 ± 0.5 | 7.2 ± 0.5 | 7.2 ± 0.5 |  | T 412 om-02 |
| Opacidad | % | Prom. | 81 | 82 | 87 | 88 | 92 |  | T 425 om-01 |
|  |  | Mín. | 75 | 77 | 82 | 86 | 88 |  |  |
| Brightness | % | Prom. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | T 452 om-02 |
|  |  | Mín. | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |  |  |
| Hunter b |  | Rango | -6.2 a -7.7 | -6.2 a -7.7 | -6.2 a -7.7 | -6.2 a -7.7 | -6.2 a -7.7 |  | T 524 om-02 |
| Rugosidad Sheffield | U.S. | Prom. | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 |  | T 538 om-01 |
|  |  | Máx. | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 |  |  |
| Tensil MD | kN/m | Prom. | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 5.6 | 6.4 |  | T 494 om-01 |
|  |  | Mín. | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 4.2 |  |  |
| Rasgado CD | gf | Prom. | 36 | 40 | 48 | 55 | 68 |  | T 414 om-98 |
|  |  | Mín. | 33 | 35 | 40 | 40 | 50 |  |  |
| Los valores típicos u objetivo corresponden a promedios de corridas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |