FICHA TECNICA MANGA DUCTORA

| COMPOSICION | Algodón 100% y fibra elástica. Resistencia a rotura: R.K.M. 16.6 KM C:V: 5.5% Elasticidad de la fibra: 36.13% (+/- 15%) |
| --- | --- |
| COLOR | Blanco hueso |
| GROSOR | Min 1.21 mm – Max 2.21 mm |
| OLOR | No Aplica |
| USO FINAL | Maquinas litográficas y rotativas |
| CARACTERISTICAS | Buen comportamiento de humectación. Las fibras elásticas dan una mejor adaptación al rodillo Usar para rodillos de fuente |
| CONTRACCION | No tiene |

ISTRUCCIONES DE USO

- Use mínimo 1 cm menos del tamaño del rodillo.

- Los extremos NO deben ser cosidos para evitar deslizamientos.

- Limpiar con cepillos suaves.

SEGURIDAD

Este producto no causa efectos dañinos siempre y cuando se trabaje en condiciones normales de las instrucciones de uso.